BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pemondokan Extrim, Banyuraden, Gamping, Sleman dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Terdapat penurunan kelembaban kamar tidur dengan menggunakan absorben arang aktif dan kapur tulis yang ditunjukkan dengan prosentase penurunan.

- Ada pengaruh yang bermakna penggunaan arang aktif dan kapur tulis dengan berbagai variasi berat terhadap penurunan kelembaban kamar tidur di Pemondokan Ekstrim Banyuraden Gamping Sleman.

- Setelah dilakukan uji LSD diperoleh hasil bahwa perlakuan yang paling efektif untuk menurunkan kelembaban kamar tidur adalah dengan menggunakan 4,5 kg arang aktif dan 2,5 kg kapur tulis.

- Efektifitas perlakuan dengan menggunakan 4,5 kg arang aktif dan 2,5 kg kapur tulis sebagai absorben adalah selama 3 hari.

- Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti setelah melihat hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- Bagi masyarakat yang menginginkan gabungan media absorben arang aktif dan kapur tulis untuk menurunkan kelembaban kamar tidur lebih baik menggunakan arang aktif dan kapur tulis yang disesuaikan dengan volume ruang yaitu 0,167kg arang aktif dan 0,093kg kapur tulis / m3 volume ruang.

- Pada hari ke-4 arang aktif dan kapur tulis sebaiknya diganti dengan media yang baru, tetapi untuk arang aktif dapat diaktifkan lagi dengan cara yang paling hemat yaitu dijemur dibawah sinar matahari.