BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

- Ada pengaruh variasi waktu kontak dalam proses filtrasi menggunakan media zeolit dan pasir terhadap penurunan kadar kesadahan air sumur gali.

- Ada pengaruh variasi waktu kontak dalam proses filtrasi menggunakan media zeolit dan pasir terhadap penurunan kadar kekeruhan air sumur gali.

- Waktu kontak efektif dalam menurunkan kadar kesadahan dan kekeruhan adalah 50 menit dengan penurunan kadar kesadahan sebesar 225,43 mg/l (75,31%) dan penurunan kadar kekeruhan sebesar 81,44 NTU (80,61%).

- Saran

Setelah dilakukan penelitian ini maka dapat disarankan kepada :

  - Masyarakat Dusun Srunggo Selopamioro Imogiri Bantul

Pengolahan air sumur gali dengan cara filtrasi menggunakan media zeolit dan pasir dapat dipakai sebagai salah satu alternatif menurunkan kadar kesadahan dan kekeruhan air sumur gali yang mana media filter tersebut mudah untuk didapatkan.

  - Peneliti lain

    - Dapat dilakukan penelitian efektifitas lama pemakaian media saring zeolit dan pasir.

    - Mencoba menggunakan media saring zeolit dan pasir untuk menurunkan parameter lain seperti kadar Fe total, Mn, dan zat organik.