BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

  - Perbandingan ketebalan zeolit dan pasir kuarsa berpengaruh terhadap penurunan kadar Fe dan kekeruhan.

  - Perbandingan media zeolit dan pasir kuarsa yang baik untuk menurunkan kadar Fe dan kekeruhan yaitu 30:70.

  - Alat ini baru diuji 1 kali, sehingga belum diketahui berapa lama efektivitas alat pengolahan ini.

- Saran

Bagi peneliti lain

Perlu dilakukan penelitian tentang efektifitas atau lama waktu penggunaan zeolit dan pasir kuarsa sebagai media saring untuk meningkatkan kualitas air sumur gali dengan perbandingan 30:70, terutama untuk menurunkan kadar Fe dan kekeruhan.