KARYA TULIS ILMIAH

PENGARUH BERBAGAI DIAMETER LUBANG TENGAH BRIKET BIOARANG PADA TUNGKU KHUSUS TERHADAP LAMA WAKTU MENDIDIHKAN AIR DAN LAMA MEMBARA

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Ahli Madya Kesehatan Lingkungan

Diajukan oleh :

RINAWATI

NIM : P0 7133107081

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

TAHUN 2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya Tulis Ilmiah berjudul “Pengaruh Berbagai Diameter Lubang Tengah Briket Bioarang Pada Tungku Khusus Terhadap Lama Waktu Mendidihkan Air  Dan Lama Membara” telah mendapat persetujuan pada tanggal 14 Juli 2010.

Menyetujui,

| Pembimbing Utama YB Kamat Kartono, Spd, M.Si NIP. 19480817 197906 1 001 |  | Pembimbing Pendamping Haryono, SKM, M.Kes NIP. 19640713 198703 1 003 |
| --- | --- | --- |
|  | Mengetahui, Plt Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta Agus Suwarni, SKM, M.Kes NIP. 19540715 197804 1 001 |  |

HALAMAN PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

Pengaruh Berbagai Diameter Lubang Tengah Briket Bioarang Pada Tungku Khusus Terhadap Lama Waktu Mendidihkan Air Dan Lama Membara

Disusun Oleh:

RINAWATI

NIM. P0 7133107081

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 14 Juli  2010

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

| Ketua Dewan Penguji YB. Kamat Kartono, S.Pd, M.Si NIP : 19480817 197906 1 001 | ____________________________ |
| --- | --- |
| Penguji Haryono, SKM, M.Kes NIP : 19640713 198703 1 003 | ____________________________ |
| Penguji Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes NIP : 19631110 198803 2 001 | ____________________________ |
| Mengetahui, Plt Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta Agus Suwarni, SKM, M.Kes NIP. 19540715 197804 1 001 |

MOTTO

- Rendah hati adalah sikap yang mulia, jangan sombong karena kedudukan. Walaupun Terasa pahit dan perih itulah kehidupan yang harus dijalankan. Percaya dirilah dengan kemampuanmu dan  berpegangn teguhlah pada pendirian.

- Kasih sayang dan kebersamaan lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan. Jangan merasa diri ini sempurna, tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang  Maha Esa.  Jangan pernah menjatuhkan derajat sesama, jika tidak ingin dijatuhkan.

- Hidup di dunia hanya sementara, kenikmatan hanya sesaat selebihnya maksiat.  Iringi langkakmu dengan iman dan taqwa, kelak hidupmu akan sejahtera.

- Perasaan seorang anak tidak bisa dikhianati, kebencian akan tercipta tanpa sengaja. Apapun yang terjadi jalani hidupmu dengan penuh perdamaian, keterpaksaan hidup  bukanlah keinginanmu tapi keadaan. Tetaplah selalu tersenyum meski kenyataan hidup menyakitkan.  Selalu ada harapan disetiap pilihan.

INTISARI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Jurusan Kesehatan Lingkungan

Karya Tulis Ilmiah,  14 Juli  2010

RINAWATI

PENGARUH BERBAGAI DIAMETER LUBANG TENGAH BRIKET BIOARANG PADA TUNGKU KHUSUS TERHADAP LAMA WAKTU MENDIDIHKAN AIR DAN LAMA MEMBARA

(xv+40+2 lampiran)

Pembakaran briket bioarang pada tungku khusus yang kurang sempurna menyebabkan proses pemanasan dan pembakaran yang terjadi tidak sempurna. Proses pembakaran diperlukan lubang ventilasi yang digunakan sebagai jalan masuknya O2 karena pada proses pembakaran terjadinya reaksi antara karbon dan O2 , sehingga perlunya upaya untuk menciptakan bahan bakar yang mempunyai efisiensi tinggi dengan aplikasi berbagai diameter lubang tengah, sebagai salah satu cara pembuatan briket bioarang yang dapat disesuaikan dengan ukuran tungku khusus briket bioarang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu diketahuinya keefektifan diameter lubang tengah briket bioarang dilihat dari lama waktu mendidihkan air dan lama membara.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian Post Test Only Design. Obyek penelitian ini yaitu semua briket bioarang yang dihasilkan dari pembuatan sebanyak 15 kg sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu briket bioarang sebanyak 15 kg. Metode yang dipakai untuk pengambilan sampel adalah quota sampling. Variabel bebas penelitian ini adalah diameter lubang tengah briket bioarang sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah lama waktu mendidihkan air dan lama membara.

Hasil penelitian untuk lama waktu mendidihkan air antara diameter lubang tengah 9cm diperoleh rata-rata 26,2 menit lebih cepat dibanding dengan diameter lubang tengah 7 cm membutuhkan rata-rata lama waktu mendidihkan 2500ml air sebesar 29,6 menit. Hasil uji statistik, diketahui nilai p-value 0,009 (Sig. < α=0,05), sehingga ada perbedaan lama waktu mendidihkan air antara briket dengan diameter lubang tengah. Hasil penelitian untuk lama membara antara antara briket dengan diameter lubang tengah 7cm diperoleh rata-rata 183 menit lebih lama dibanding dengan diameter lubang tengah 9cm membutuhkan rata-rata lama membara sebesar 126 menit. Hasil uji statistik, diketahui nilai p-value 0,000 (Sig. < α=0,05),  sehingga ada perbedaan lama membara antara briket dengan diameter lubang tengah.  Peneliti menyarankan bagi industri dan peneliti lain supaya membuat aplikasi dengan ukuran diameter lubang tengah briket bioarang yang disesuaikan dengan tungku khusus briket.

Kata kunci  	   : Briket Bioarang, Lama Waktu, Lama Membara, Diameter

Kepustakaan  : 17 buah (1987-2009)

ABSTRACT

Ministry of Health of the Republic of Indonesia 
Health Polytechnic Kemenkes Yogyakarta 
Environmental Health Programs 
Scientific Writing, July 14, 2010

RINAWATI 
EFFECT OF VARIOUS DIAMETER HOLE IN THE MIDDLE BRIKET BIOARANG stove to boil PARTICULAR TIME ON WATER AND OLD BURNING 
(xv +40 +2 attachment)

Bioarang burning coal in a special furnace less than perfect cause heating and combustion process that occurs is not perfect. Combustion processes required ventilation holes which are used as the entrance to the O2 for combustion reaction between carbon and O2, so the need for efforts to create a fuel that has high efficiency with the application of various diameter hole in the middle, as one way of making briquettes that can be adjusted bioarang with a special furnace size bioarang briquettes. Based on this, the purpose of this research is to know the effectiveness of the center hole diameter briquette bioarang viewed from a long long time to boil water and simmer.

This research is experimental research design with the Post Test Only Design. Object of this research is all bioarang briquettes produced from the manufacture as much as 15 kg while the samples from this study are as much as 15 kg of briquettes bioarang. The method used for sampling is quota sampling. The independent variables are diameter hole in the middle of briquettes bioarang The dependent variable of this study is a long long time to boil water and simmer.

The results for a long time to boil the water between the center hole diameter 9cm gained an average 26.2 minutes faster than the 7 cm diameter hole in the middle takes a long time average of 2500ml water to boil at 29.6 minutes. Results of statistical test, known value p-value 0.009 (Sig. <α = 0.05), so there is a long time to boil water difference between briquettes with diameter hole in the middle. The results for the long smoldering between the briquettes with a diameter of 7cm hole in the middle is obtained on average 183 minutes longer than the diameter of the hole in the middle 9cm requires burning an average of 126 minutes long. Results of statistical test, known value p-value 0.000 (Sig. <α = 0.05), thus there are differences between the long burning briquette diameter hole in the middle. Researchers recommend that for the industry and other researchers to create applications with a central hole diameter briquettes bioarang adjusted for special furnace briquettes. 
Keywords		: Briquettes Bioarang, Old Time, Old Burning, Diameter 
Bibliography	:  17 pcs (1987-2009)

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah dengan judul ”Pengaruh Berbagai Diameter Lubang Tengah Briket Bioarang Pada Tungku Khusus Terhadap Lama Waktu Mendidihkan Air Dan Lama Membara”.

Karya Tulis Ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan  pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

- DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc., selaku  Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.

- Agus Suwarni, SKM, M.Kes, selaku Plt Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.

- YB. Kamat Kartono, S.Pd, M.Si, selaku Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

- Haryono, SKM, M.Kes, selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan masukan guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

- Sri Puji Ganefati, SKM, M.Kes, selaku penguji yang telah memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

- Dra. Hj. RR. Ratih Hardisari, M.Kes, selaku ibu yang telah memberikan semangat, dorongan  dan doanya.

- Pengelola Perpustakaan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dra. isnawati dan Ronatin W, S.Pd selaku ibu yang telah memberikan semangat, dorongan dan doanya.

- Bapak, Ibu dan segenap keluarga tercinta yang telah banyak membantu baik moril, materiil dan spiritual dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

- Kakakku, terimakasih atas doa, dukungan, kesabaran dan bantuannya.

- Sahabat-sahabatku Mia, Tifa, Rose, Devi dan Hani yang membantu dalam mencari literatur untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

- Sahabat-sahabatku Semester VI Swadana dan Reguler angkatan 2007 yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

- Sahabat-sahabatku Tika, Suci, Muhammad Nurudin, Dona, Praditya, Ruka’an, Bekti, Dewi Patma, dan Tri Rahma yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

- Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan maupun penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Yogyakarta,  Juli  2010

Penulis

| DAFTAR ISI |
| --- |
| Halaman |
| HALAMAN JUDUL ……………………………………………………..... | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………. | Ii |
| HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………..... | Iii |
| HALAMAN MOTTO ............................................................................ | Iv |
| INTISARI ............................................................................................ | V |
| ABSTRACT ........................................................................................ | vi |
| KATA PENGANTAR …………………………………………………….. | vii |
| DAFTAR ISI ………………………………………………………………. | ix |
| DAFTAR TABEL ................................................................................. | xii |
| DAFTAR GRAFIK ............................................................................... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN ………………………………………………....... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN .………………………………………………….... | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN |  |
| Latar Belakang ……………………………………………….... | 1 |
| Rumusan Masalah ………………………………………….... | 5 |
| Tujuan Penelitian ……………………………………………... | 5 |
| Manfaat Penelitian ……………………………………………. | 5 |
| Ruang Lingkup Penelitian …………………………………… | 6 |
| Keaslian Penelitian ………………………………………….... | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA |  |
| Dasar Teori |  |
| Sampah Tempurung Kelapa.......................................... | 8 |
| Dampak Tempurung Kelapa........................………….... | 9 |
| Briket Bioarang............................................................... | 10 |
| Perekat........................................................................... | 13 |
| Kompor atau tungku bioarang........................................ | 14 |
| Proses pembakaran briket bioarang.............................. | 16 |
| Kualitas briket bioarang................................................ | 16 |
| B. Kerangka Konsep.................................................................. | 17 |
| C. Hipotesis............................................................................... | 18 |
| BAB III. METODE PENELITIAN |  |
| Jenis Penelitian .................................................................... | 19 |
| Obyek Penelitian dan Sampel ............................................. | 20 |
| Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ...................... | 20 |
| Skema Hubungan Antar Variabel ......................................... | 22 |
| Pelaksaaan Penelitian .......................................................... | 23 |
| Analisis Data ........................................................................ | 25 |
| BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN |  |
| Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................... | 27 |
| Hasil Penelitian |  |
| Lama Waktu Mendidihkan Air ......................................... | 27 |
| Lama Membara ............................................................... | 29 |
| Analisis Data ........................................................................ | 31 |
| Pembahasan ........................................................................ | 32 |
| Faktor Pendukung dan Penghambat Penelitian ................. | 37 |
| Keterbatasan Penelitian ....................................................... | 38 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN |  |
| Kesimpulan ........................................................................... | 39 |
| Saran .................................................................................... | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA |  |
| LAMPIRAN |  |

DAFTAR TABEL

Halaman

| Tabel 1 : | Komposisi Buah Kelapa | 9 |
| --- | --- | --- |
| Tabel 2 : | Hasil Pengukuran Berbagai Diameter Lubang Tengah Briket Bioarang Terhadap Lama Waktu Mendidihkan Air | 28 |
| Tabel 3 : | Hasil Pengukuran Berbagai Diameter Lubang Tengah Briket Bioarang Terhadap Lama Membara | 30 |

DAFTAR GRAFIK

Halaman

| Grafik 1 : | Rata-rata Lama Waktu Mendidihkan Air | 29 |
| --- | --- | --- |
| Grafik 2 : | Rata-rata Lama Membara | 31 |

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Cm	: Centimeter

%	: Persen

kg	: Kilogram

Kkal	: Kilo Kalori

ml	: Mililiter

gr	: Gram

m	: Meter

O2	: Oksigen

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1 : | Hasil Uji Statistik |
| --- | --- |
| Lampiran 2 : | Dokumentasi Penelitian |